## Slide 1: ANALISIS KEGAGALAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN PESAWAT UDARA
Prof.Dr.ir.Mardjono Siswosuwarno
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara – ITB
Symposium on Forensic Sciences
Forum Komunikasi Ilmu-ilmu Forensic
Jakarta 16 Januari 2008

## Slide 2: 1. PENDAHULUAN
Analisis Kegagalan (Failure Analysis):
metoda yang efektif?
contoh kasus
Investigasi kecelakaan pesawat udara:
prosedur Annex 13 dari ICAO
teknik observasi di bidang engineering
factuals, analysis, conclusions (findings
& causes), safety recommendations

## Slide 3: 2. ANALISIS KEGAGALAN (Failure Analysis)
Sasaran Analisis Kegagalan adalah menjawab
3 (tiga) pertanyaan:
What happened?
How it happened?
Why it happened?
Menentukan Faktor-faktor Penyebab (Causes / contributing factors)
Mengusulkan Rekomendasi Keselamatan untuk mencegah kejadian serupa

## Slide 4: Forensic Engineering
Forensic Engineering dapat dikatakan (hampir) identik dengan Failure Analysis. Metodanya praktis sama
Perbedaannya adalah dalam “peruntukannya”:
Failure Analysis untuk safety recommendation
Forensic Engineering untuk kaitan dengan pengadilan
Forensic Engineering merupakan bagian dari Failure Analysis

## Slide 5
2.1.Kegiatan Failure Analysis
Sejak 20 thn yl, industri dalam negeri mulai berusaha melakukan analisis kegagalan (failure analysis).
Di negara industri maju, kebanyakan failure analysis dilakukan oleh industri itu sendiri.
Karena terbatasnya sarana laboratorium di industri Indonesia, maka analisis kegagalan dilakukan di laboratorium perguruan tinggi atau pun lembaga penelitian.

## Slide 6
2.1.Kegiatan FA (lanjutan)
Analisis kegagalan harus segera tuntas; hasilnya akan segera dipakai untuk tindakan perbaikan.
Oleh karena itu metoda analisis yang efektif perlu dipilih dan dilakukan, agar faktor-faktor penyebab kegagalan segera ditemukan dan rekomendasi perbaikan dapat diusulkan
Beragamnya teknik laboratorium yang tersedia bisa menjebak kita untuk menggunakannya secara berlebihan (terlalu banyak dan terlalu rumit), sehingga waktu yang dibutuhkannya akan lama; biayanya akan lebih mahal

## Slide 7
2.1.Kegiatan FA (lanjutan)
Pemilihan metoda seharusnya diawali dengan pertanyaan “apa yang mau dilihat”
Apapun metoda pengamatannya, analisis harus cermat. Segala kemungkinan harus ditinjau.
Berdasarkan fakta yang ada, barulah dilakukan analisis secara cermat, antara lain dengan teknik “fault tree analysis”.
Selanjutnya faktor-faktor penyebab dapat ditentukan
Rekomendasi perbaikan dapat diajukan

## Slide 8
2.2. Modus Kegagalan Komponen
Komponen akan gagal bila kondisi operasi menyebabkan besaran yang mencapai /melampaui batas kritis sifat material
Pernyataan itu dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut
Besaran akibat kondisi operasi  Sifat kritis material

## Slide 9
2.2. Modus Kegagalan Komponen (lanjutan)
Besaran akibat kondisi operasi | Sifat kritis material | Peristiwa yang akan terjadi
Tegangan kerja w | Kekuatan luluh y | Deformasi plastis
Tegangan kerja w | Kekuatan tarik u | Patah statik
Tegangan amplitudo a | Batas lelah (Fatigue limit) f | Patah lelah

## Slide 10: 2.2. Modus Kegagalan Komponen (lanjutan)
Besaran akibat kondisi operasi | Sifat kritis material | Peristiwa yang akan terjadi
Tegangan dinamik lokal ’ = Kt. nom | Kekuatan luluh y | Awal retak fatigue
Intensitas tegangan K = .(a) | Fracture toughness Kc atau KIc | Komponen yang retak lelah akan patah

## Slide 11
2.2. Modus Kegagalan Komponen (lanjutan)
Besaran akibat kondisi operasi | Sifat kritis material | Peristiwa yang akan terjadi
Tegangan kerja w | Batas mulur (Creep limit) | Deformasi plastis akibat creep (pada temp. tinggi)
Tegangan kerja w | Rupture Strength | Patah akibat creep (pada temp. tinggi

## Slide 12
2.2. Modus Kegagalan Komponen (lanjutan)
Besaran akibat kondisi operasi | Sifat kritis material | Peristiwa yang akan terjadi
Temperatur lingkungan terlalu rendah | Temperatur transisi material | Patah getas /Penggetasan (Embrittlement)
Lingkungan terlalu korosif | Batas korosivitas | Serangan korosi
Tegangan kerja w | Kekuatan thd korosi tegangan scc | Retak akibat korosi tegangan

## Slide 13
2.2. Modus Kegagalan Komponen (lanjutan)
Kegagalan sering terjadi setelah peralatan beroperasi beberapa waktu. “Mengapa komponen itu gagal?”
Kegagalan akan terjadi bila:
Besaran akibat operasi  Sifat kritis material
Ruas kiri membesar, atau ruas kanan mengecil
Faktor-faktor yang memperbesar ruas kiri (= kondisi operasi makin parah)???
Faktor-faktor yang menyebabkan ruas kanan mengecil (= sifat material menurun)???

## Slide 14
2.3. Langkah Penting dalam Analisis Kegagalan
Penentuan sample yang merupakan representasi peristiwa kegagalan
2. Pemahaman mengenai fungsi sistem / peralatan dan kondisi operasinya, termasuk kondisi lingkungannya.
Atas dasar observasi visual, tentukan secara cermat modus kegagalan (utk beberapa kasus perlu bantuan teknik lain)
Perkirakan faktor penyebab kegagalan (berdasarkan Tabel tsb diatas).
Kemungkinan membesarnya ruas kiri? Gunakan Stress analysis

## Slide 15
2.3. Langkah Penting dalam Analisis Kegagalan (lanjutan)
6. Faktor-faktor penyebab mengecilnya ruas kanan perlu dikaji dengan ilmu material.
Komponen yang gagal perlu diamati lebih jauh, a.l.: fraktografi, metalografi, kekerasan mikro, dst untuk mencari bukti modus kegagalan ataupun penyebab penurunan sifat material
Berdasarkan fakta dapat dirangkai urutan terjadinya kegagalan. Dari sini dapat ditentukan faktor-faktor yang berkontribusi dalam peristiwa kegagalan.
Selanjutnya disusun rekomendasi perbaikan untuk ditindak-lanjuti agar kegagalan serupa tidak berulang

## Slide 16
2.4. Kemungkinan Kenaikan Ruas Kiri (= Tegangan Kerja)
Contoh kasus: fatigue. Modus kegagalan dapat ditentukan dengan observasi visual. Adanya beach-marks memastikan modus perambatan retak lelah
Mengapa komponen patah lelah, padahal telah lama beroperasi tanpa masalah?
Tegangan lokal melampaui kekuatan luluh material? σ׳ = Kt σnominal ≥ σy
Adakah beban ekstra? Adakah cacat atau diskontinuitas yang memperbesar Kt?
Saat final failure, intensitas tegangan: K = KIc

## Slide 17
2.5. Penurunan Ruas Kanan (=Sifat Material)
Sifat material dipengaruhi oleh lima faktor:
A = Analyse = komposisi kimia
S = Structuur = struktur mikro
T = Textuur = tekstur kristalografis
R = Restspanning = tegangan sisa
O = Oppervlak = kondisi permukaan

## Slide 18
2.5. Penurunan Ruas Kanan (lanjutan)
Struktur mikro material dapat berubah akibat pengerjaan dan penggunaan. Contoh: pengelasan ataupun temperatur yang terlalu tinggi pada saat beroperasi
Komposisi kimia (khususnya di permukaan) dapat berubah, bila lingkungannya tidak netral. Contoh: dekarburisasi.
Perubahan komposisi kimia material pasti mengubah struktur mikro dan sifat material.

## Slide 19
2.5. Penurunan Ruas Kanan (lanjutan)
Dekarburisasi = berkurangnya kadar karbon pada permukaan baja. Retak fatigue berawal dari permukaan yang kekuatannya menurun.
Tegangan sisa dapat timbul pada proses pengelasan. Tegangan sisa tarik pada permukaan akan menurunkan umur lelah (fatigue life) komponen.
Kondisi permukaan dapat berubah selama operasi. Contoh: korosi, khususnya pitting corrosion dan intergranular corrosion.

## Slide 20
2.6. Pemilihan Metoda Pengamatan
1.Pemahaman prinsip kerja/fungsi peralatan dan kondisi operasi serta data menjelang kegagalan. Pengumpulan data/informasi akurat sering terhambat oleh sikap “takut disalahkan”. Diperlukan komitmen manajemen yang berprinsip “tidak menghukum”, kecuali bila terbukti ada kesengajaan.
2.Pengamatan thd komponen yang gagal, dimulai dengan observasi visual: Perkiraan modus kegagalan
3.Pengamatan dapat diteruskan dengan mikroskop stereo. Bila perlu dpt dilanjutkan dengan teknik SEM yang dilengkapi dengan fasilitas Spectroscopy

## Slide 21
2.6. Pemilihan Metoda Pengamatan (lanjutan)
4.Kemungkinan “membesarnya ruas kiri dan mengecilnya ruas kanan”??
5.Perubahan sifat material dapat dilacak dengan pemeriksaan struktur mikro/metalografi dan pengukuran angka kekerasan. Keberhasilan metalografi tergantung pd pemilihan lokasi pengamatan
6.Penyebab kegagalan seringkali dapat ditentukan dengan melakukan langkah – langkah tersebut diatas. Pengalaman dalam menangani analisis kegagalan sangat berpengaruh dalam kecepatan dan kecermatan analisis.

## Slide 22
2.7. Teknik Observasi Khusus
Beberapa kasus memerlukan dukungan analisis komposisi kimia. Contoh: kerak/deposit, produk korosi, minyak pelumas, fluida proses, dst. Diperlukan teknik spektroskopi ataupun difraksi sinar X.
Teknik pengukuran tegangan sisa dengan difraksi sinar X.
Bila pengambilan spesimen tidak dimungkinkan, pengamatan metalografi in-situ dilakukan dengan teknik replika.

## Slide 23
2.7. Teknik Observasi Khusus (lanjutan)
Uji mekanik dipakai untuk memberikan data tambahan. Contoh: uji tarik untuk membuktikan apakah sifat material yang gagal sesuai dengan spesifikasi. Pd komponen yg relatif kecil digunakan spesimen uji substandar.
Uji impak dilakukan bila ada dugaan penggetasan. Contoh: pada daerah las dan sekitarnya (HAZ)

## Slide 24: 2.8. Program Pendidikan FA di ITB
Program Magister (S2) Teknik Mesin, jalur Pilihan Failure Analysis
Program Sarjana (S1) Teknik Mesin, dengan mengambil MK Pilihan yang berkaitan dengan FA
Pengetahuan Dasar Teknik Mesin:
- Analisis Tegangan, Elemen Mesin, Vibration
- Perpindahan Panas, Mekanika Fluida
- Mesin Konversi Energi,Propulsi
- Ilmu Material dan Proses Produksi
MK Pilihan: Mekanika Retakan, Modus Kegagalan (fatigue, creep, korosi, aus), Metoda Pengkajian Umur Teknis, Analisis Kegagalan

## Slide 25: 3. Prosedur Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara
Pemerintah menunjuk KNKT utk menyelidiki penyebab kecelakaan transportasi
Khusus utk investigasi pesawat udara, acuan utamanya adalah ICAO Annex 13.
The sole objective of the investigation of an accident or incident shall be the prevention of accidents and incidents.
It is not the purpose of this activity to apportion blame or liability

## Slide 26: 3.1.Tim Investigasi
State of Occurrence (bertanggung jawab utk melaksanakan investigasi & menunjuk IIC)
Dengan accredited representative (yang aktif dalam seluruh kegiatan investigasi):
State of Registry,
State of the Operator,
State of Design,
State of Manufacture
Accredited rep.mengikut-sertakan pembuat pes./engine, operator pesawat sebagai advisor
State of “Victim” (Negara yang warga-negaranya menjadi korban).

## Slide 27: 3.2.Kewajiban Accredited Representative
Memberikan data/informasi yang tersedia
Rekaman FDR, CVR
Informasi organisasi operator
Informasi Pesawat dan catatan perawatan
Informasi flight crew
Tidak menyebar-luaskan (kepada pihak di luar tim investigasi, media, dll) informasi ttg proses investigasi (data, rekaman, draft, dll) kecuali bila ada persetujuan dari negara yang melaksanakan investigasi

## Slide 28: 3.3.Hak Accredited Representative
Memeriksa puing pesawat
Memperoleh informasi dari saksi
Memiliki akses thd seluruh dokumen dan barang bukti
Ikut dalam pembacaan rekaman CVR, FDR, ATC
Ikut dalam test dan simulasi
Ikut dalam investigation progress meetings
Ikut berkontribusi dalam penyusunan laporan

## Slide 29: 3.4.Hak Negara “Victim”
Negara yang warga-negaranya menjadi korban kecelakaan.
Berhak mengunjungi lokasi, mendapatkan informasi faktual, ikut dalam identifikasi korban, menerima laporan akhir

## Slide 30: 3.5.Non-disclosure of Records
Data/informasi yang tidak boleh diumumkan (Non-disclosure of records)
Seluruh catatan / rekaman komunikasi ATC
Informasi Medis dan pribadi
Rekaman FDR dan CVR serta transkripnya
Data-data tsb bisa dicantumkan dalam Laporan Akhir bila sangat relevan dengan investigasi

## Slide 31: 3.6. Anggota Tim Investigasi
Multi disciplinary team:
Grup operasi: Pilot, Air Traffic Controller, ahli Meteo, ahli Airport,
Grup Engineering: ahli struktur pesawat, engine/sistem propulsi, sistem pesawat, maintenance, ahli failure analysis,
Grup Human Factor: Pilot, psikolog/psikiater, dokter spesialis penerbangan,
Lain-lain: ahli hukum penerbangan,

## Slide 32: 3.7. Kegiatan Awal Tim Investigasi
Tim masuk ke lokasi kejadian setelah tugas tim SAR dinyatakan selesa
Mengumpulkan dokumen, FDR, CVR, rekaman ATC, mengamati & identifikasi puing, identifikasi modus kegagalan, mengamati bekas-bekas impact, ceceran bahan bakar, bekas kebakaran,
Menyusun Field Note

## Slide 33: 3.8. Isi Laporan Investigasi
Title
Synopsis
Factual Information
Analysis
Conclusions:
Findings
Factors to the accident
Safety Recommendations
Appendices

## Slide 34: 3.9. Distribusi Draft dan Laporan Akhir
Naskah draft Laporan Akhir disampaikan kepada seluruh Accredited Representative untuk ditanggapi dalam waktu 60 hari.
Final Report disampaikan kepada:
ICAO
DGCA
Operator
Seluruh Accredited Representative
Negara yang warganya menjadi korban

## Slide 35
4. Kesimpulan dan Saran
1.Landasan awal dalam melakukan analisis kegagalan adalah pemahaman tentang prinsip kerja peralatan yang gagal, berikut data operasinya.
2.Pemilihan sampel harus tepat. Pengambilannya jangan sampai mengubah kondisi sampel.
3.Pengamatan terhadap komponen yang gagal perlu memakai teknik observasi yang tepat, mulai dari skala makro menuju ke mikro, disertai pemahaman mengenai modus kegagalan.

## Slide 36
4. Kesimpulan dan Saran (lanjutan)
4.Perlu analisis yang menyeluruh dan cermat terhadap kemungkinan kondisi operasi yang menaikkan besaran “ruas kiri” atau kondisi material yang menurunkan besaran di “ruas kanan”. Hal ini akan menghindarkan kesimpulan yang gegabah (jumping into conclusions).
5.Data operasi, khususnya ttg gejala menjelang kegagalan akan dapat diperoleh bila suasananya “terbuka”. Hal ini bisa didorong oleh komitmen manajemen yang berprinsip “tidak menghukum”, kecuali bila ada unsur kesengajaan.

## Slide 37: 4. Kesimpulan dan Saran (lanjutan)
6.Tujuan penyelidikan kecelakaan pesawat udara (dan kecelakaan transportasi lainnya oleh KNKT) adalah untuk meningkatkan keselamatan; bukan untuk menyalahkan, bukan untuk penuntutan

## Slide 38: Terima kasih atas perhatian anda